別表第３　品　　質　　管　　理

１　コンクリート関係

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コ ン ク リ ー ト | (1) 材 料 | セメントの物理試験 | JIS Ｒ 5201 | 製造会社の試験成績表による。 ただし、３箇月以上貯蔵したり、 湿ったおそれのある場合は所定の試験を行わなければならない。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。 |
|  |  | 骨材のふるい分け試験 | JIS Ａ 1102 | １.コンクリート打設量600m3に１回。 ２.採取場所及び材質が変わる毎に１回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。 |
|  |  | 骨材の単位容積質量試験 | JIS Ａ 1104 | 採取場所及び材質が変わる毎に１回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。 |
|  |  | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS Ａ 1109 |  |
|  |  | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS Ａ 1110 |  |
|  |  | 粗骨材のすりへり試験 | JIS Ａ 1121 |  |
|  |  | 骨材の微粒分量試験 | JIS Ａ 1103 |  |
|  |  | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS Ａ 1126 |  |
|  |  | 骨材中の粘土塊量試験 | JIS Ａ 1137 |  |
|  |  | 石炭・亜炭等で比重1.95の液体に浮くもの | JIS Ａ 1141 付属書１ |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| JIS Ｒ 5210～5214参照 | １.記録の方法 - 試験結果は下記によりまとめる。 (1)骨材の比重及び吸水 率試験、骨材のフルイ分け試験、骨材のアルカリシリカ反応性試験結果はそれぞれ所定の様式により取りまとめ、骨材試験成績書に記載する。 (2)細骨材の表面水率試験結果は、所定の様式に整理する。 (3)塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度の試験結果は所定の様式により取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、Ｘ－Ｒｓ－Ｒ ｍ又はＸ－Ｒ管理図等により管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 ２.管 理 (1)コンクリート材料については骨材試験一覧表により設計値と比較検討する。 (2)塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度については、管理試験記録により試験値が所定の値に達しているかどうかを検査し、また、そのバラツキを把握する。 (3)塩化物含有量試験に用いる測定器具は、公的機関又はこれに準ずる機関がその性能を評価したものを用いる。なお、一回の検査に必要な測定回数は３回とし、測定はその平均値により行う。 | １.骨材の比重、粒度が設計値に対して差異がある場合はさらに検査の上、配合の変更その他適切な処置をとる。 ２.細骨材の表面水率、塩化物含有量、スランプ、空気量についてはその測定値の変動状態により材料の再調査、配合の再検討、計量機器の点検その他適切な処置をとる。 ３.コンクリートの強度については、管理を慎重に行い強度の変動低下を未然に防ぐように努める。 測定値が所定の値に達しない場合は材料の品質配合、機械の精度、練り混ぜ方法等を検査し、適切な処置をとる。 ４. レディーミクストコンクリートについて、次の（１）及び（２）を優先したアルカリ骨材抑制対策が行われているものとし、その方法について請負者は監督職員に報告するものとする。 なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。 (1)コンクリート中のアルカリ総量の抑制 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート１ｍ3に含まれるアルカリ総量をＮａ2Ｏ換算で3.0kg以下にする。 (2)抑制効果のある混合セメント等の使用 ＪＩＳ Ｒ 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントＢ種（スラグ混合比40％以上）又はＣ種、あるいはＪＩＳ Ｒ 5213フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメントＢ種（フライアッシュ混合比15％以上）又はＣ種、若しくは混和剤をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 |
| コンクリート標準示方書（施工編）による |  |  |
| 高炉スラグ粗骨材Ａ 1.25kg/  〃 粗骨材Ｂ 1.35kg/  〃 細骨材 1.45kg/  |  |  |
| 40％以下 舗装コンクリート 35％以下 |  |  |
| 細骨材 無筋・鉄筋コンクリート コンクリート表面がすりへり作用 を受ける場合 ３％以下 その他の場合 ５％以下 舗装コンクリート ３％以下 粗骨材 無筋・鉄筋コンクリート １％以下 舗装コンクリート １％以下 |  |  |
| 舗装コンクリート ５％以下 |  |  |
| 細骨材 1.0％以下 粗骨材 0.25％以下 |  |  |
| 無筋・鉄筋コンクリート コンクリートの外観が重要な場合 0.5％以下 その他の場合 1.0％以下 舗装コンクリート 0.5％以下 スラグ骨材には適用しない |  |  |

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コ ン ク リ ー ト | (1) 材 料 | 砂の有機不純物量 | JIS Ａ 1105 |  |
|  |  | 骨材の安定性試験 | JIS Ａ 1122 |  |
|  |  | 骨材のアルカリシリカ反応性試験 | JIS Ａ 1145又は1146 |  |
|  |  | 配合試験 |  | 生コンの場合は、工場の配合報告書による。 |
|  | (2) 施 工 | 塩化物含有量試験 | JIS Ａ 1144 もしくは信頼できる機関で評価を受けた試験方法 | 海砂を使用する場合２回／日、その他の場合１回／週 |
|  |  | スランプ試験 | JIS Ａ 1101 | 圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき |
|  |  | 空気量試験 | JIS Ａ 1128他 | 圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき |
|  |  | 圧縮強度試験 | JIS Ａ 1108 | １.供試体の試料荷卸し場所にて 採取する。 ２.試験基準 (1)１日の打設量が50ｍ3未満の場合 １回／日 (2)１日の打設量が50ｍ3以上の 場合 鉄筋コンクリートは打設1日 につき２回（午前、午後）、その他コンクリートは打設１日につき１回とする。 テストピースは１回につき６個（σ７…３本、σ２８…３本）とする。 - １工事当たりの総打設量が少量の場合は監督職員の指示により試験を省略することができる。 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 標準色より薄いこと |  | (3)安全と認められる骨材の使用 請負者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法又はモルタルバー法）を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。 なお、化学法については工事開始前、工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関で試験を行うものとし、またモルタルバー法は試験成績書により確認をするとともに、ＪＩＳ Ａ 1804 コンクリート生産工程管理用試験法により骨材が無害であることを確認する。 ただし、次の場合はこの限りではない。 １）工事開始前 コンクリート打設開始日の１ヶ月以内に、国営農業農村整備事業等で発注した他工事の請負者の立会いによる試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。 ２）工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合 ＪＩＳに基づき６ヶ月ごとに行う試験を化学法で行う場合は、試験に用いる骨材の採取に骨材生産者、生コンクリート生産者及び請負者が立会えば、ＪＩＳに基づく試験結果が使用できる。 なお、この試験結果は１ヶ月以内であれば他工事でも使用できるが、この場合、請負者は同一の骨材生産場所から納入されていることを確認するものとする。 |
| 細骨材 10％以下 粗骨材 12％以下 |  |  |
|  | 工事開始前 工事期間中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合 |  |
| - 3kg/ｍ3 以下 |  |  |
| 2.5㎝ ……………… 1.0（㎝） 5㎝及び6.5㎝ …… 1.5 8㎝以上18㎝以下 … 2.5 21㎝ ……………… 1.5 |  |  |
| 指定値1.5％ |  |  |
| 現場練りコンクリート 同時に作った３本の供試体の平 均値は、基準強度の80％を1/20の 確率で下回ってはならない。 また、基準強度を1/4以上の確率で下回ってはならない。 レディーミクストコンクリート １回の試験結果は、呼び強度の 85％以上でなければならない。 ３回の試験結果の平均値は呼び 強度以上でなければならない。 なお、１回の試験とは採取した試料で作った３個の供試体の平均値で表したもの。 |  |  |

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コ ン ク リ ー ト | (2) 施 工 | 曲げ強度試験 | JIS Ａ 1106 | １.道路舗装用コンクリートにおいて試験する。 ２.供試体の試料は荷卸し場所にて採取する。 ３.試験基準 打設１日につき２回の割合で行う。 テストピースは１回につき３個とする。 - １工事当たりの総打設量が少量の場合は監督職員の指示により試験を省略することができる。 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 合格判定強度Ｘを下回らないこと。 Ｘ＝σbk＋k・σe σbk：配合基準強度 k：合格判定係数 σe：不変分数の平方根 （セメントコンクリート舗装要綱による） 試験回数が７回以下は設計曲げ強度を下回らないこと。 |  |  |

２　土質関係

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 路 工 | (1) 路 体 ・ 路 床 盛 土 工 | 材 料 | 突固めによる土の締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
|  |  |  | ＣＢＲ試験 | JIS Ａ 1211 |  |
|  |  |  | 土粒子の密度試験 | JIS Ａ 1202 |  |
|  |  | 施 工 | 砂置換法による土の密度試験 | JIS Ａ 1214 | 路体 土量5,000ｍ３以上の場合は1,000ｍ３につき１回、5,000ｍ３未満は延長200ｍにつき１回、測定箇所は横断方向に３点とする。 高盛土の場合は監督職員の指示による。 路床 延長200ｍ毎に１回、測定箇所は横断方向に３点。 |
|  |  |  | 土の含水比試験 | JIS Ａ 1203 |  |
|  |  |  | 現場ＣＢＲ試験 | JIS Ａ 1222 | おおむね２００ｍに１箇所、もしくは特別仕様書による。（路床） 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  |  | 道路の平板載荷試験 | JIS Ａ 1215 |  |
|  |  |  | プルフローリング | 舗装試験法便覧 | 路床仕上げ後、全幅、全区間について実施する。 |
|  | (2) 下 層 路 盤 工 | 材 料 | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
|  |  |  | ふるい分け試験 | JIS Ａ 1102 |  |
|  |  |  | 修正ＣＢＲ試験 | 舗装試験法便覧 |  |
|  |  |  | 425μｍふるい通過 部分の塑性指数 | JIS Ａ 1205 |  |

注）1．「突固めによる土の締固め試験」は、以下「締固め試験」という。

2．「砂置換法による土の密度試験」は、以下「現場密度の測定」という。

3．「道路の平板載荷試験」は、以下「平板載荷試験」という。

4．「425μｍふるい通過部分の塑性指数」は、「土の液性限界・塑性限界試験」の試験結果である。

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
|  | １．記録の方法 試験結果の取りまとめは下記による。 (1)試験結果は、各々所定の様式に取りまとめ測定値が20点以上の場合は工程能力図、Ｘ－Ｒs－Ｒｍ又はＸ－Ｒ管理図等によって管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 管 理 (1)盛土の締固めの管理は乾燥密度、飽和度及び空気間ゲキ率のいずれか、また、管水路の砂基礎及び埋戻しの締固めの管理は乾燥密度によることを原則とする。それ以外の方法で管理する場合は特別仕様書によるものとする。 (2)締固めを現場ＣＢＲ、平板載荷試験による場合は突固め試験、土粒子の比重試験は省略してよい。 (3)路盤の締固め管理は締固め密度によることを原則とするが、それ以外の方法による場合は特別仕様書によるものとする。 | (1)所定の規格値が得られない場合は、再転圧、置換等の処置を行う。 |
| - 乾燥密度で規定する場合 路体 JIS Ａ 1210の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 Ａ・Ｂ方法 90％以上 Ｃ・Ｄ・Ｅ方法 85％以上 路床 JIS Ａ 1210の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 Ａ・Ｂ方法 Ⅰ－１交通 90％以上 Ⅰ－２交通以上 95％以上 Ｃ・Ｄ・Ｅ方法 Ⅰ－１交通 85％以上 Ⅰ－２交通以上 90％ ２．和度で規定する場合、飽和度は 85～95％の範囲とする。 ３．空気間ゲキ率で規定する場合、空気間ゲキ率は2～10％の範囲とする。 上記によらない場合は特別仕様書による。 |  |  |
| 特別仕様書による。（路床） |  |  |
| 沈下異常なし。 |  |  |
| JIS Ａ 5001表２参照 |  |  |
| AS舗装 Ⅰ－１交通 10以上 Ⅰ－２交通以上 20以上 CO舗装 20以上 |  |  |
| AS舗装 Ⅰ－１交通 9以下 Ⅰ－２交通以上 6以下 CO舗装 6以下 |  |  |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 路 工 | (2) 下 層 路 盤 工 | 材 料 | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装試験法便覧 JIS Ａ 5015 付属書2 |  |
|  |  |  | 道路用スラグの呈色判 定試験 | JIS Ａ 5015 付属書1 |  |
|  |  | 施 工 | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 | 延長200ｍ毎に１回、測定箇所は横断方向に３点。 |
|  |  |  | プルフローリング | 舗装試験法便覧 | 下層路盤仕上げ後、全幅、全区間について実施する。 |
|  |  |  | 平板載荷試験 | JIS Ａ 1215 | 特別仕様書による。 |
|  | (3) 粒 度 調 整 路 盤 工 | 材 料 | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
|  |  |  | ふるい分け試験 | JIS Ａ 1102 |  |
|  |  |  | 修正ＣＢＲ試験 | 舗装試験法便覧 |  |
|  |  |  | 425μｍふるい通過部分の塑性指数 | JIS Ａ 1205 |  |
|  |  |  | 単位容積質量 | JIS Ａ 1104 |  |
|  |  |  | 鉄鋼スラグの水浸膨張 性試験 | 舗装試験法便覧 JIS Ａ 5015 付属書2 |  |
|  |  |  | 道路用スラグの呈色判定試験 | JIS Ａ 5015 付属書1 |  |
|  |  |  | 道路用スラグの一軸圧 縮試験 | JIS Ａ 5015 付属書3 |  |
|  |  | 施 工 | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 | 延長200ｍ毎に１回、測定箇所は横断方向に３点。 |
|  |  |  | ふるい分け試験 | JIS Ａ 1102 |  |
|  |  |  | 平板載荷試験 | JIS Ａ 1215 | 特別仕様書による。 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| - 5％以内。 |  |  |
| 呈色なし。 |  |  |
| 最大乾燥密度の93％以上とする。 歩道等は規格値の95％以上とする。 |  |  |
| 沈下異常なし。 |  |  |
| 特別仕様書による。 |  |  |
| JIS Ａ 5001表２参照。 |  |  |
| AS舗装 Ⅰ－１交通 60以上 Ⅰ－２交通以上 80以上 CO舗装 80以上 |  |  |
| ４以下。 |  |  |
| スラグ1.5kg／以上。 |  |  |
| - 5％以内。 |  |  |
| 呈色なし。 |  |  |
| 1.2ＭＰa以上。（12kgf／㎝２以上） |  |  |
| 最大乾燥密度の93％以上とする。 歩道等は規格値の95％以上とする。 |  |  |
| AS舗装 2.36㎜ふるい 15％ 75μｍふるい 6％ CO舗装 2.36㎜ふるい 10％ 75μｍふるい 4％ |  |  |
| 特別仕様書による。 |  |  |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 路 工 | (4) セ メ ン ト ・ 石 灰 安 定 処 理 工 | 材 料 | 配合試験 | アスファルト舗装要綱 | 配合毎。 |
|  |  |  | 骨材のふるい分け試験 | JIS Ａ 1102 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
|  |  |  | 修正ＣＢＲ試験 | 舗装試験法便覧 |  |
|  |  |  | 425μｍふるい通過部分の塑性指数 | JIS Ａ 1205 |  |
|  |  |  | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 |  |
|  |  |  | 一軸圧縮試験 | 舗装試験法便覧 |  |
|  |  | 施 工 | 混合後の粒度の試験 | JIS Ａ 1102 | １日につき１回。 |
|  |  |  | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 | 延長200ｍ毎に１回、測定箇所は横断方向に３点。 |
|  |  |  | 一軸圧縮試験 | 舗装試験法便覧 |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 |  | 処 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土木工事等共通仕様書による。 |  |  |  |
| AS舗装 下層 10以上 上層 20以上 |  |  |  |
| AS舗装 セメント 9以下 石 灰 6～18 |  |  |  |
| AS舗装 セメント下層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） 上層 2.9ＭＰa以上 （30kgf／㎝2以上） （Ⅰ－１交通2.5ＭＰa以上（25kgf／㎝2以上）） 石 灰 下層 0.7ＭＰa以上 （7kgf／㎝2以上） 上層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） （Ⅰ－１交通0.7ＭＰa以上（7kgf／㎝2以上）） CO舗装 セメント下層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） 上層 2.0ＭＰa以上 （20kgf／㎝2以上） 石 灰 下層 0.5ＭＰa以上 （5kgf／㎝2以上） 上層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） |  |  |  |
| AS舗装 2.36㎜ふるい 15％ 75μｍふるい 6％ CO舗装 2.36㎜ふるい 10％ 75μｍふるい 4％ |  |  |  |
| 最大乾燥密度の93％以上（AS舗） 〃 95％以上（CO舗） 歩道は規格値の95％以上とする。 |  |  |  |
| AS舗装 セメント下層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） 上層 2.9ＭＰa以上 （30kgf／㎝2以上） （Ⅰ－１交通2.5ＭＰa以上（25kgf／㎝2以上）） 石 灰 下層 0.7ＭＰa以上 （7kgf／㎝2以上） 上層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） （Ⅰ－１交通0.7ＭＰa以上（7kgf／㎝2以上）） CO舗装 セメント下層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） 上層 2.0ＭＰa以上 （20kgf／㎝2以上） 石 灰 下層 0.5ＭＰa以上 （5kgf／㎝2以上） 上層 0.98ＭＰa以上（10kgf／㎝2以上） |  |  |  |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) 盛 土 | 材 料 | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
| 水路工（インバート下の盛土） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土粒子の密度試験 | JIS Ａ 1202 |  |
|  |  | 施 工 | 土の含水比試験 | JIS Ａ 1203 | 延長200ｍ毎に１回、測定箇所は横断方向に３点。 |
|  |  |  | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 |  |
|  | (1) | 材 料 | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び材料が変わった場合。 |
| 水路工（管水路） | 基礎（砂基礎等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 土粒子の密度試験 | JIS Ａ 1202 |  |
|  |  |  | 土の粒度試験 | JIS Ａ 1204 |  |
|  |  | 施 工 | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 | 延長200ｍ毎に１回。 上記未満は２回測定する。 なお、基礎部横断方向の測定箇所は下図を標準とする。 管 底 管中心高 ○印は測定位置 Ｃ Ｌ 基 床 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| １．燥密度で規定する場合 JIS Ａ 1210の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 - Ａ・Ｂ方法 90％以上 - Ｃ・Ｄ・Ｅ方法 85％以上 - ２．飽和度で規定する場合、飽和度は85～95％の範囲とする。 ３．空気間ゲキ率で規定する場合、空気間ゲキ率は2～10％の範囲とする。 上記によらない場合は特別仕様書による。 |  |  |
| 締固めの規定 （JIS Ａ 1210のＡ・Ｂ法） 締固めⅠ 85％以上 締固めⅡ 90％以上 締固め度＝ 現地で締固めた後の乾燥密度 ×100(％) JIS A 1210の試験方法 による最大乾燥密度 上記によらない場合は特別仕様書による。 |  |  |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤 防 工 | (1) 盛 土 | 材 料 | 締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 工事着手前１回及び盛土材料が変わった場合。 |
|  |  |  | 土粒子の密度試験 | JIS Ａ 1202 |  |
|  |  | 施 工 | 土の含水比試験 | JIS Ａ 1203 | 土量5,000ｍ３以上の場合は1,000ｍ３につき１回、5,000ｍ３未満は延長200ｍにつき１回、測定箇所は横断方向に３点とする。 高盛土の場合は監督職員の指示による。 |
|  |  |  | 現場密度の測定 | JIS Ａ 1214 |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| １．乾燥密度で規定する場合 JIS Ａ 1210の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 - Ａ・Ｂ方法 90％以上 - Ｃ・Ｄ・Ｅ方法 85％以上 ２．飽和度で規定する場合、飽和度は85～95％の範囲とする。 ３．空気間ゲキ率で規定する場合、空気間ゲキ率は2～10％の範囲とする。 上記によらない場合は特別仕様書による。 |  |  |

３　石材関係

| 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捨 石 材 ・ 基 礎 割 栗 石 材 | (1) 材 料 | 圧縮強度 | JIS Ａ 5006 | - 採取場所及び材質が変わる 毎に１回。 - 重要な場合は特別仕様書に よる。 |
|  |  | 見掛比重 | JIS Ａ 5006 |  |
|  |  | 吸水率 | JIS Ａ 5006 |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 特別仕様書による。 | - 記録の方法 (1)試験成績表は公的試験機関の試験結果により取りまとめる。 (2)試験結果については結果一覧表に整理する。 - 管理方法 (1)管理試験値が所定の値に達しているかどうか検査し、また、そのバラツキを把握する。 |  |

４　アスファルト関係

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア ス フ ァ ル ト | (1) 材 料 | 針入度試験 | JIS Ｋ 2207 | 当初及び製造工場又は規格の変動毎に製造工場に提出させる。 |
|  |  | 軟化点試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 伸度試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | トルエン可溶分試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 引火点試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 薄膜加熱試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 蒸発試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 蒸発後の針入度比試 験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 密度試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | 高温動粘度試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | セイボルトフロール秒試験 | JIS Ｋ 2207 |  |
|  |  | タフネス・テナシティ試験 | 舗装試験法便覧 ３－５－17 |  |
|  |  | 石油アスファルト乳剤の品質試験 | JIS Ｋ 2208 |  |
|  |  | 骨材のふるい分け試 験 | JIS Ａ 1102 | 製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始前１回、施工中材料及び配合に変動が生じた場合はその都度１回。 |
|  |  | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS Ａ 1109 |  |
|  |  | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS Ａ 1110 |  |
|  |  | 骨材の単位容積質量試験 | JIS Ａ 1104 |  |
|  |  | フィラーの粒度試験 | JIS Ａ 5008 |  |
|  |  | フィラーの水分試験 | JIS Ａ 5008 |  |
|  |  | フィラーの比重試験 | JIS Ａ 5008 |  |
|  |  | フィラーの塑性指数試験 | JIS Ａ 1205 |  |
|  |  | フィラーのフロー試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－15 |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| アスファルト舗装要綱参照 (1) 舗装用石油アスファルト 表３．３．１ (2) ゴム・熱可塑性エラストマー入 りアスファルト 表３．３．３ (3) セミブローンアスファルト 表３．３．４ | - 記録の方法 試験結果は、次により取りまとめる。 (1)材料及び混合物 試験結果は、所定の様式に取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、Ｘ－Ｒs－Ｒｍ又はⅩ－－Ｒ管理図等によって管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 | - 製造会社の試験成績書 が設計と相違する場合 は、協議の上適切な処 置を行う。 現場配合の場合は、更 に精査して配合等の処置 を行う。 ２．加熱温度は、骨材、アスファルトの温度を検討してプラントにおける混合物の温度を調整し、また運搬距離、気象条件を検討して、舗設温度との調整を行う。 |
| JIS Ｋ 2208 表２参照 |  |  |
| JIS Ａ 5001 表２．表３参照 |  |  |
| 表層・基層 表乾比重 2.45以上 吸 水 率 3.0％以下 |  |  |
| アスファルト舗装要綱３－６（フィラー）による。 |  |  |
| 1.0％以下 |  |  |
| 2.6以上 |  |  |
| ４以下 |  | 石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉を用いる場合。 |
| 50％以下 |  |  |

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア ス フ ァ ル ト | (1) 材 料 | フィラーの水浸膨張試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－12 | 製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始前１回、施工中材料及び配合に変動が生じた場合はその都度１回。 |
|  |  | フィラーの剥離抵抗性試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－13 |  |
|  |  | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－17 |  |
|  |  | 骨材のすりへり試験 | JIS Ａ 1121 |  |
|  |  | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS Ａ 1122 |  |
|  |  | 粗骨材の軟石量試験 | JIS Ａ 1126 |  |
|  |  | 骨材中に含まれる粘土塊量試験 | JIS Ａ 1137 |  |
|  |  | 粗骨材の形状試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－７ |  |
|  |  | 粗骨材の剥離抵抗性試験 | 舗装試験法便覧 ３－４－13 |  |
|  | (2) プ ラ ン ト | 配合試験 | 舗装試験法便覧 | 製造会社の報告書による。 現場混合の場合は、配合毎に各１回。 |
|  |  | アスファルト抽出試験 | 舗装試験法便覧 ３－９－６ | 製造会社の定期試験結果による。 現場混合の場合において、印字記録による場合は全数、抽出試験による場合は１日につき１回。 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 3％以下 |  | 石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉を用いる場合 |
| 合格 |  |  |
| 水浸膨張比 2.0％以下 |  | アスファルト舗装要綱 表３．５．３ 表３．５．７ |
| すり減り量 砕石 30％以下 CSS 50％以下 SS 30％以下 |  |  |
| 損失量 12％以下 |  |  |
| 軟石量 ５％以下 |  |  |
| 粘土、粘土塊量0.25％以下 アスファルト舗装要綱表３．５．５ |  |  |
| 細長、あるいは扁平な石片10.0％以下 |  |  |
| アスファルト量は±0.9％、粒度は2.36mmふるい±12％及び75μmふるい±5％を20回に１回以上の確率で下回ってはならない。 印字記録による場合は、アスファルト舗装要綱表６．５．７による。 |  |  |

| 工種 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア ス フ ァ ル ト | (2) プ ラ ント | 温度測定（アスファルト、骨材、混合物） | 温度計による | 製造会社の試験報告書による。 現場混合は、１時間毎に行う。 |
|  |  | 基準密度の決定 | 舗装試験法便覧 ３－７－７ | 製造会社の試験成績書による。 現場混合は、当初の２日間、午前、午後各１回、３個。 |
|  | (3) 舗 設 現 場 | 温度測定 （初期締固め前） | 温度計による | トラック１台毎。 |
|  |  | 密度測定 | 舗装試験法便覧 | 500㎡につき１個。（直径10cmを原則とする） |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 配合設計で決定した温度 プラント毎の管理目標値 |  | モールドにより作成した供試体より抽出。 |
| 110ºＣ以上 |  |  |
| 基準密度の 94％以上（表層・基層） 93％以上（瀝青安定処理） 歩道等の場合は規格値の95％以上とする。 |  |  |

５　コンクリート二次製品及び鋼材関係

- コンクリート二次製品関係

| 種 類 | 規 格 | 試験方法 | 標 準 ロ ッ ト 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無筋コンクリート管及び鉄筋コンクリート管 | JIS Ａ 5371 JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5371 JIS Ａ 5372 | 300本 |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 （ヒューム管） | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 直 管 φ 150～ 350 500本 φ 400～1,000 200本 φ 1,100～1,800 150本 φ 2,000～2,400 130本 φ 2,600～3,000 100本 異形管、T字管、Y字管、 短管 100本 曲管、支管 50本 |
| 遠心力鉄筋コンクリート杭 | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 200本 |
| プレテンション方式遠心力 高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭） | JIS Ａ 5373 | JIS Ａ 5373 | 外 径 300～ 400 1,000本 450～ 600 700本 700～1,200 500本 |
| コンクリート矢板 | JIS Ａ 5372 JIS Ａ 5373 | JIS Ａ 5372 JIS Ａ 5373 | 1,000枚 |
| 鉄筋コンクリートフリューム及び鉄筋コンクリートベンチフリューム | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 500個 |
| 鉄筋コンクリート組立土止め | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 1,000個 |
| 鉄筋コンクリートＵ形 （Ｕ字溝） | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 1,000個 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | JIS Ａ 5345 | JIS Ａ 5345 | 1,000個 |
| 舗装用コンクリート平板 | JIS Ａ 5371 | JIS Ａ 5371 | 2,000枚 |
| コンクリート境界ブロック （地先境界及び歩車道境界） | JIS Ａ 5371 | JIS Ａ 5371 | 1,000個 |
| コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | JIS Ａ 5371 JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5371 JIS Ａ 5372 | 1,000個 |
| 組合せ暗渠ブロック | JIS Ａ 5372 | JIS Ａ 5372 | 1,000個 |
| コンクリート積みブロック | JIS Ａ 5371 | JIS Ａ 5371 | 1,000個 |
| 建築用コンクリートブロック | JIS Ａ 5406 | JIS Ａ 5406 | 1,000個 |
| 張ブロック | 別に定める | JIS Ａ 5371 を準用 | 1,000個 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| - JIS製品 - 個数の標準ロット数以下の場合は、製造業者の実施しているJISによる品質管理の工場報告書により確認するものとし、標準ロット数以上の場合は、ロット数、又はその端数毎に、工場における強度試験に立会うものとする。 - ただし、現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については100個、又はその端数毎に、１個を抽出して再検査するものとする。 - 試験（測定）項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要なJISは前もって充分調べておく必要がある。 - JIS同等品 前項に準ずる。 - JIS外製品 別に定める規格により実施する ものとする。ただし、定めのないものは、類似のJIS製品の品質管理の規定を準用する。 | (1) 測定した結果が20点以上の場合は管理図表による。 20点未満の場合は結果 一覧表による。 | (1)メーカーの報告書によ る場合は内容チェックをし、疑問があれば立会検査をする。 (2)不合格になった材料 は、使用してはならない。 |

（２）鋼材関係

| 種 類 | 規 格 | 試験方法 | 試 験 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鋼管杭 | JIS Ａ 5525 | JIS Ａ 5525 | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 |
| Ｈ形鋼杭 | JIS Ａ 5526 | JIS Ａ 5526 | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 |
| 熱間圧廷鋼矢板 | JIS Ａ 5528 | JIS Ａ 5528 | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 |
| 一般構造用圧延鋼材 | JIS Ｇ 3101 | JIS Ｇ 3101 | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 |
| 再生鋼材 | JIS Ｇ 3111 | JIS Ｇ 3111 | 寸法、外観及び引張曲げ強度試験 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | JIS Ｇ 3112 | JIS Ｇ 3112 | 寸法、外観及び引張曲げ強度試験 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| - JIS製品 製造会社の品質試験結果（ミルシート）で確認をする。 - JIS外製品 同一形状寸法で10～50ｔまでは10ｔ毎に２本、50ｔを超える場合は50ｔ毎に２本の割合で試験を行うものとする。ただし、10ｔ未満の場合は製造会社の品質試験結果で確認する。 |  |  |

６　その他の二次製品

|  | 種 類 | 規 格 | 試験方法 | 標準ロット数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 | ダクタイル鋳鉄管 | JIS Ｇ 5526 | JIS Ｇ 5526 | φ 75～ 250 200本 φ 300～ 600 100本 φ 700～1,000 60本 φ 1,100～1,500 40本 φ 1,600～2,600 30本 |
|  | ダクタイル鋳鉄異形管 | JIS Ｇ 5527 | JIS Ｇ 5527 |  |
|  | ダクタイル鋳鉄直管 ダクタイル鋳鉄異形管 ダクタイル鋳鉄管継手 （農業用水用） | JDPA G 1027 | JDPA G 1027 |  |
| 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 | 硬質塩化ビニル管 | JIS Ｋ 6741 | JIS Ｋ 6741 | 1,000本 |
|  | 水道用硬質塩化ビニル管 | JIS Ｋ 6742 | JIS Ｋ 6742 | 1,000本 |
| 強 化 プ ラ ス チ ッ ク 複 合 管 | 強化プラスチック複合管 | JIS Ａ 5350 | JIS Ａ 5350 | 200本 |
| 鋼 管 | 水輸送用塗覆装鋼管 | JIS Ｇ 3443 | JIS Ｇ 3443 | 200本 |
|  | 配管用炭素鋼鋼管 | JIS Ｇ 3452 | JIS Ｇ 3452 |  |
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | JIS Ｇ 3454 | JIS Ｇ 3454 |  |
|  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | JIS Ｇ 3457 | JIS Ｇ 3457 |  |
|  | 水輸送用塗覆装鋼管の異形管 | JIS Ｇ 3451 | JIS Ｇ 3451 |  |
|  | 農業用プラスチック被覆鋼管 | WSP Ａ－101 | WSP Ａ－101 |  |

| 試験（測定）基準 | 管 理 方 法 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| (1)JIS製品 標準ロット数以下の場合は、製造業者の実施しているJISによる品質管理の工場報告書により確認するものとし、標準ロット数以上の場合は、ロット数、又はその端数毎に、工場における強度試験に、立会うものとする。 - ただし、現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については、100個、又はその端数毎に、１個を抽出して再検査するものとする。 試験（測定）項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要なJISは前もって充分調べておく必要がある。 (2)JIS同等品 - 前項に準ずる。 (3)JIS外製品 別に定める規定により実施するものとする。 ただし、定めのないものは、類似のJIS製品の品質管理の規定を準用する。 | (1) 測定した結果が20点以 上の場合は管理図表による。 20点未満の場合は結果 一覧表による。 | (1)メーカーの報告書による場合は内容チェックをし、 疑問があれば立会検査をする。 (2)不合格になった材料は、使用してはならない。 |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補強土壁工 | 材 料 | 土の締固め試験 | JIS Ａ 1210 | 当初及び土質の変化時 |
|  |  |  | 外観検査(ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等) | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 |
|  |  |  | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 |
|  |  |  | 土の粒度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 設計図書による。 |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 設計図書による。 |  |  |
| 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 |  |  |
| 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 |  |  |
| 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 |  |  |

| 工種 | 項目 | 区分 | 試験（測定）項目 | 試験方法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | アンカー工 | 施 工 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS Ａ 1108 | 2回（午前・午後）／日 |
|  |  |  | モルタルのフロー値試験 | JIS Ａ 5201 | 練り混ぜ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。 |
|  |  |  | 多サイクル確認試験 | グランドアンカー設計・施工基準、同解説 | ・施工数量の５％かつ3本以上。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。 |
|  |  |  | １サイクル確認試験 | グランドアンカー設計・施工基準、同解説 | ・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除く。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重までの除荷する1サイクル方式とする。 |
|  |  |  | その他確認試験 | グランドアンカー設計・施工基準、同解説 |  |

| 規 格 値 | 管 理 方 式 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 設計図書による。 |  |  |
| 設計図書による。 |  |  |
|  | モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 |  |
|  | モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 |  |
|  | ・定着時緊張力確認試験 ・残存引張力確認試験 ・リフトオンテスト等があり多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。 |  |